Климонский С.О.

Программа МФК

«НАНОМАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ»

Структура курса

- Введение – 2 часа

- Строение и свойства твёрдых тел – 2 часа

- Физика наномира – 2 часа

- Методы изготовления нанообъектов – 2 часа

- Методы контроля размеров нанообъектов – 2 часа

- Введение в физику полупроводников – 2 часа

- Наноразмерные полупроводники – 4 часа

- Неорганические непроводящие наноматериалы – 2 часа

- Наномагнитные материалы и устройства – 3 часа

- Самосборка и самоорганизация в нанотехнологии – 1 час

- Наноразмерные формы углерода и их применение – 1 час

- Фотонные кристаллы – 2 часа

- Метаматериалы – 1 час

Общая трудоемкость – 26 аудиторных часов

План лекций

Лекция 1. Введение (2 часа)

Область масштабов наномира. Специфика наномира. Терминология наномира.  Многообразие объектов наномира. Нульмерные, одномерные, двумерные и трехмерные наноматериалы. История предмета. Место нанотехнологий в настоящее время и в будущем.

Лекция 2. Строение и свойства твёрдых тел (2 часа)

Строение вещества. Агрегатные состояния. Специфика твердого агрегатного состояния. Кристаллы. Понятие о свободных электронах, электронном зонном спектре и плотности электронных состояний. Зона Бриллюэна. Понятие о металлах, полупроводниках и диэлектриках.

Лекция 3. Физика наномира (2 часа)

Понятие о квантовых размерных эффектах. Спектр электрона в одномерной квантовой яме.

Эффекты нанометрового масштаба размеров: изменения полной энергии системы, изменения структуры системы, влияние ограниченности размеров на электронные, тепловые, химические, механические, магнитные и оптические свойства нанообъектов.

Лекция 4. Методы изготовления нанообъектов (2 часа)

Процессы «сверху вниз»: измельчение, литография, механическая обработка. Процессы «снизу вверх»: методы осаждения тонких пленок, химические и электрохимические подходы к синтезу наночастиц и наноструктур. Методы изготовления нанопористых мембран. Методы шаблонного роста наноматериалов. Самосборка и самоорганизация наносистем.

Лекция 5. Методы контроля размеров нанообъектов (2 часа)

Электронная микроскопия: общие вопросы, сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия.

Зондовые методы: туннельная микроскопия, атомно-силовая микроскопия и др.

Лекция 6. Введение в физику полупроводников (2 часа)

Специфика полупроводников: электронная и дырочная проводимость, легирование, эффективная масса, оптические свойства, экситоны, фононы. Типы полупроводников. Прямые и непрямые полупроводники. Широкозонные, узкозонные и бесщелевые полупроводники. Полупроводниковые диоды, триоды, полевые транзисторы, фотодетекторы и светоизлучающие диоды.

Лекция 7. Наноразмерные полупроводники (4 часа)

Электронные квантовые размерные эффекты в полупроводниках. Квантовые ямы, квантовые проволоки, квантовые точки и сверхрешетки. Методы изготовления квантовых ям и квантовых точек. Физические явления в полупроводниковых наноструктурах (модуляционное легирование, квантовый эффект Холла, резонансное туннелирование, баллистический перенос, специфика поглощения и излучения и пр.). Свойства наноразмерного кремния. Устройства на основе полупроводниковых наноструктур.

Лекция 8. Неорганические непроводящие наноматериалы (2 часа)

Методы получения неорганических нанопорошков и наноматериалов. Консолидация нанопорошков. Структура и механические свойства наноматериалов. Конструкционные, оптические, каталитические и другие применения неорганических наноматериалов. Наносцинтилляторы.

Лекция 9. Наномагнитные материалы и устройства (3 часа)

Общие представления о магнитных материалах. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики. Магнитная анизотропия. Процессы намагничивания и перемагничивания.

Специфика наномагнитных материалов. Мягкие и жесткие магнитные наноматериалы. Наномагнетизм в технике.

Лекция 10. Самосборка и самоорганизация в нанотехнологии (1 час)

Принципы самосборки. Самосборка как метод получения и структурирования наночастиц. Самосборка блоксополимеров.

Лекция 11. Наноразмерные формы углерода и их применение (1час)

Аллотропные формы углерода. Графен и углеродные нанотрубки: структура, синтез, свойства. Применение графена и нанотрубок.

Лекция 12. Фотонные кристаллы (2 часа)

Понятие о фотонных кристаллах. Синтез, строение и свойства фотонных кристаллов. Управление световыми потоками с помощью фотонных кристаллов. Микросветоводные структуры с периодическим распределением центров поглощения.

Лекция 13. Метаматериалы (1 час)

Понятие о метаматериалах. Свойства метаматериалов с отрицательным коэффициентом преломления. Метаматериалы для СВЧ- и оптического диапазонов. Перспективы применения метаматериалов.

Основная литература:

- Научные основы нанотехнологий и новые приборы. Учебник-монография под ред. Р. Келсалла, А. Хамли, М. Геогегана.   Долгопрудный: «Интеллект», 2011. 528 с.

Дополнительная литература:

- Дж.М. Мартинес-Дуарт и др. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники. М.: «Техносфера», 2007.  367 с.

- Нанотехнологии. Азбука для всех. Под ред. Ю.Д. Третьякова. М.: «Физматлит», 2009. 368 с.

- С.О. Климонский, В.В. Абрамова, А.С. Синицкий, Ю.Д. Третьяков. Синтез и особенности структуры фотонных кристаллов на основе опалов и инвертированных опалов. // Успехи химии, 2011, т. 80, № 12, с. 1244-1262.

# Ткачев С. В., Губин С. П. Графен и родственные наноформы углерода. М.: Ленанд, 2015. 112 с.