Новый полугодовой межфакультетский спецкурс междисциплинарной направленности

Углерод-углеродные композиты:

применения, технологии изготовления,

формирование структуры и физико-механических свойств

Авторы курса и лекторы

Гареев Артур Радикович, заместитель директора по науке и инновациям АО «НИИграфит» (Росатом), доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент мехмата МГУ

Хохлов Андрей Владимирович, в.н.с. НИИ механики МГУ, доцент мехмата МГУ, с.н.с. АО «НИИграфит» (Росатом), в.н.с. Московского центра фундаментальной и прикладной математики

Вопросы к зачету

1. Основные виды, свойства, преимущества и приложения УУКМ. Их недостатки и способы их устранения.

2. Какие основные свойства композиционных материалов с углеродной матрицей и графитов позволяют считать их лучшими жаростойкими и термопрочными материалами?

3. Какие задачи углеродные материалы выполняют в атомных реакторах?  Какое взаимное влияние углеродных материалов и потока нейтронов в реакторах? Факторы радиационной стойкости УМ, сопоставление с жаропрочными сплавами.

4.Какие основные, виды армирования применяются для композиционных материалов с углеродной матрицей в промышленности? Какой вид армирования в привязке к технологии получения "зелёной"заготовки позволяет получать высокое наполнение?

5. Особенности условий контакта в композиционных материалах с углеродной матрицей. При каких условиях потребуется учитывать проскальзывание в зоне контакта при расчете НДС?

6. Если рассмотреть технологию получения композиционных материалов с углеродной матрицей как три основных операции:
- получение "зелёной" заготовки с полимерной матрицей;
- уплотнение углеродной матрицы
- высокотемпературная обработка.
Какие из этих операций являются повторяющимся, цикличными? В какой последовательности и почему с точки зрения структуры материала и особенности процесса заполнения матрицей в объеме всего материала?  На какой операции задается  объемная доля армирующего наполнителя?

7. Какие подходы позволяют в соответствии с функциональными или конструктивными требованиями варьировать физико - механические свойства композиционных материалов с углеродной матрицей.

8. Каковы причины (и способы формирования) анизотропии механических свойств для искусственных графитов, какие подходы к нахождению эффективных характеристик применяются для графитов.

9. Какие подходы к нахождению среднеэффективных характеристик применимы для однонаправленных композиционных материалов с углеродной матрицей, в каких условиях они справедливы? Найдите среднеэффективный модуль упругости для однонаправленного композиционного материала с углеродной матрицей если известны модули упругости углеродного волокна 230 ГПа и матрицы 8 ГПа , уточните условия применимости такого подхода.

10. В каких случаях и с какой целью требуется учитывать предельные деформации матрицы при проектировании деталей и конструкций из композиционных материалов с углеродной матрицей.

11. Какие особенности технологии получения композиционных материалов с углеродной матрицей позволяют столь широко варьировать физико-механические и физико-химические свойства материала.

12. От чего зависит унос углеродных и графитовых материалов в горячих газовых потоках? Какие подходы применимы при моделировании уноса углеродных и графитовых материалов в горячих газовых потоках?

13. Какие основные характеристики материала определяют его термопрочность и почему? В чем особенности неоднородных и анизотропных материалов по сравнению с однородными и изотропными?

14. Каково влияние технологии получения композиционных материалов с углеродной матрицей на структуру и свойства материала? Перечислите основные факторы, механизмы и характеристики технологических операций

15. Насколько эффективна реализация основных физико-механических свойств наполнителя в углерод - углеродных КМ, какие факторы определяют эффективность? Каковы способы ее повышения?

16. Приведите пример конструкции из композиционного материала с углеродной матрицей, в которой применение критерия наибольших нормальных напряжений, не может обеспечить запас прочности, требуемый для сохранения работоспособности.

17. Каковы особенности работы углеродных материалов в условиях фрикционного износа? Какие нагрузки и свойства материала требуется учитывать при моделировании НДС углеродных композитных тормозных дисков?

18. Какие примеры конструкций из композиционных материалов с углеродной матрицей вам известны? Каковы особенности условий их эксплуатации и причины выбора УУКМ?

19. Каковы два главных требования к технологии при разработке ответственных конструкций? Какие особенности технологии необходимо учитывать для крупногабаритных конструкций в случае углерод - углеродных и углерод-керамических композиционных материалов?

20. Каким образом проводят сравнение эффективности разнородных материалов для конструкций авиа и ракетостроения? Какие основные требования к материалам применяемым в авиа, ракетостроении, материалам для космических конструкций, приведите примеры.

21. Основные классы углеродных материалов, их свойства и сферы приложения.

22. Базовые технологии изготовления УУКМ, основные физико-химические процессы, протекающие в процессе изготовления и их влияние на свойства продуктов.

23. Физико-механические свойства УУКМ, их формирование и способы улучшения.

24. Зависимость механических свойств УУКМ от температуры

25. Основные экспериментальные средства и способы исследования структуры и свойств УУКМ

26. Подходы к моделированию деформирования и прочности УУКМ

27. Какие стадии (технологические операции) включает базовая технология изготовления композиционных материалов с углеродной матрицей?

28. Опишите явление скоростного упрочнения, его основные закономерности и предположения при моделировании.

29. Какие экспериментальные стенды используются в разных диапазонах скоростей деформации? Какие гипотезы об НДС лежат в основе испытаний?

30. Кратко опишите существующие стенды для измерения свойств материалов при высоких скоростях деформации.

31. Приведите примеры проектирования изделий с учетом скоростного упрочнения материала.

32. Опишите принцип действия, преимущества и недостатки, а также целевую область использования ударных копров.

33. Опишите принцип действия, преимущества и недостатки, а также целевую область использования метода Гопкинсона-Кольского.

34. Опишите принцип действия, преимущества и недостатки, а также целевую область использования метода Тейлора.

35. Опишите принцип действия, преимущества и недостатки, а также целевую область использования метода соударения пластин.

36. Опишите современные методы улучшения методик высокоскоростных исследований.

37. Почему проектирование конструкций, содержащих элементы из УУКМ, является сложной задачей?  От чего зависят термомеханические свойства УУКМ? В каких диапазонах находятся их характеристики?

38. Основные виды, свойства, преимущества и приложения углепластиков.

39. Какие проблемы возникают при экспериментальном исследовании свойств УУКМ?

40. Что представляет из себя структура многомерно-армированных УУКМ на различных масштабных уровнях?

41. Какие многомасштабные подходы могут быть полезны при моделировании свойств УУКМ?

42. Какие определяющие соотношения следует использовать при моделировании деформирования однонаправленных, армированных непрерывными волокнами, УУКМ, используемых в условиях относительно медленного нагружения при умеренных (< 1500◦C) температурах?

43. Какие  структурные особенности  углеродных филаментов объясняют их чрезвычайно высокие термомеханические свойства в осевом направлении?

44. Чем отличается структура матрицы внутри углерод-углеродных стержней от матрицы, расположенной на некотором расстоянии от стержней?

45. Что такое представительный объем композиционного материала?

46. Какие методы определения эффективных свойств гетерогенных материалов применяются для оценки характеристик однонаправленных УУКМ?

47. Дайте определение коэффициентов теплопроводности и температуропроводности изотропного материала. Сформулируйте закон теплопередачи Фурье, уравнение теплопроводности и основные краевые задачи для него

48. Из чего и как изготавливают углеродные волокна? Каков их диаметр и физико-механические характеристики? Что такое графен, фуллерены, нанотрубки? Какие они бывают? Для чего их можно использовать?

49. Каким образом можно определить (оценить) диапазон упругости материла и степень выраженности его вязкопластических свойств? Как они меняются с ростом температуры?

50. Какие материалы обладают самыми высокими величинами теплопроводности? Какие материалы обладают самыми высокими величинами температурутуропроводности? Зависят ли  эти величины от направления теплового потока?

51. Особенности формирования кристаллической структуры в композиционных материалах с углеродной матрицей. Влияние кристаллической структуры на свойства композита.

52. Особенности микроструктуры УУКМ, влияние микроструктуры на свойства композита.

53. Режимы работы УУКМ в ракетно-космической технике

54.Режимы работы УУКМ в энергетическом оборудовании

55.Жидкофазное формирование углеродной матрицы, основные физико-химические процессы и этапы коксования, карбонизации, графитации матрицы.

56.Высокотемпературная обработка как технологическая операция, особенности формирования свойств композиционного материала.

57.Условия работы УУКМ при термоударе, эрозионном уносе.

58.Зависимость физико-механических и теплофизических свойств УУКМ от температуры.

59.Основные технологические и структурные подходы к вариации свойств УУКМ.

60.Основные свойства 1D, 2D, 3D УУК, особенности работы материалов при статической нагрузке, особенности проектирования нагруженных конструкций.

61. Искусственный графит как дисперсно-наполненный КМ, микроструктура материала. Основные физико-механические, теплофизические свойства графитов. Анизотропия свойств

62. Технологии получения искусственных графитов.

63. Графит как конструкционный и функциональный композиционный материал, применение графита в технике.

64. Радиационная стойкость графитов.

65. Контроль свойств материала в рамках технологического процесса его получения.

66. Особенности проектирования конструкций из хрупких КМ.

67. Оценка надежности КМ, основы проектирования безотказных конструкций.

68. Расчет параметров технологических процессов.

69. Методики контроля свойств материалов.

70. Основные сырьевые компоненты для изготовления графитов и УУКМ